## Slide 4
1
2
3
4
5
6
7
8
CAPILLARIES | Height Diameter (um) | Width Diameter (um) | Thickness (nm)
1 | 9.45 | 9.42 | 200
2 | 10.00 | 9.06 | 200
3 | 10.30 | 9.51 | 200
4 | 11.00 | 9.91 | 200
5 | 10.80 | 9.69 | 200
6 | 10.80 | 9.59 | 200
7 | 10.30 | 10.20 | 200
8 | 11.00 | 9.91 | 200
10.0 µm
9.06 µm
9.91 µm
11.0 µm
10.5 µm
9.54 µm
10.8 µm
9.59 µm

## Slide 5
Total Diameter: 119 um
Hollow Diameter: 51 um
Darker Thickness: 7 um
Capillary Thickness: 200 nm
10.02 µm
9.09 µm
9.88 µm
10.88 µm
9.69 µm
10.4 µm
10.96 µm
9.57 µm
6.2 µm
7.0 µm
19.67 µm
14.9 µm
9.0 µm
8.38 µm
17.35 µm
20.76 µm
22.1 µm
30.04 µm
14.6 µm
35.33 µm
42.65 µm
11.9 µm
2.6 µm
45.04 µm

## Slide 7
Ellipse | Semi-major | Semi-minor | Hypotenuse | Angle | X-coordinate | Y-coordinate
1 | 11.28 um | 10.28 um | 19.9173 um | 166.29º | -19.35 um | 4.72 um
2 | 9.85 um | 9.82 um | 20.5826 um | 120.03º | −10.30 um | 17.82 um
3 | 10.42 um | 9.49 um | 20.4902 um | 76.45º | 4.80 um | 19.92 um
4 | 10.70 um | 9.91 um | 20.1608 um | 30.00º | 17.46 um | 10.08 um
5 | 10.80 um | 10.09 um | 20.1108 um | −13.19º | 19.58 um | −4.59 um
6 | 11.20 um | 10.09 um | 19.9285 um | −59.38º | 10.15 um | −17.15 um
7 | 11.36 um | 9.97 um | 19.9683 um | −103.70º | −4.73 um | −19.40 um
8 | 10.70 um | 10.60 um | 20.2051 um | −147.51º | −16.85 um | −11.15 um
Ellipses for GLASS

## Slide 8
Ellipse | Semi-major | Semi-minor | Hypotenuse | Angle | X-coordinate | Y-coordinate
1 | 10.88 um | 9.88 um | 19.9173 um | 166.29º | -19.35 um | 4.72 um
2 | 9.45 um | 9.42 um | 20.5826 um | 120.03º | −10.30 um | 17.82 um
3 | 10.02 um | 9.09 um | 20.4902 um | 76.45º | 4.80 um | 19.92 um
4 | 10.30 um | 9.51 um | 20.1608 um | 30.00º | 17.46 um | 10.08 um
5 | 10.40 um | 9.69 um | 20.1108 um | −13.19º | 19.58 um | −4.59 um
6 | 10.80 um | 9.69 um | 19.9285 um | −59.38º | 10.15 um | −17.15 um
7 | 10.96 um | 9.57 um | 19.9683 um | −103.70º | −4.73 um | −19.40 um
8 | 10.30 um | 10.20 um | 20.2051 um | −147.51º | −16.85 um | −11.15 um
Ellipses for AIR